|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Рулоны Energoflex® Super ТP AL****Маты и плиты Energoflex® ТP AL**  |
|   | **Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»** |
|  |  |

 **Рулоны Energoflex® Super ТP AL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **λ0** |
| + 70°С | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг печати | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в рулоне, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **3/1,0-30** | **3** | 1 | 30 | 30 | **130,55** |
| **5/1,0-20** | **5** | 1 | 20 | 20 | **167,40** |

Рулоны упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Плиты и маты Energoflex® ТP AL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **λ25** |
| + 70°С | ≤0,037 Вт/(м·°С) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг печати  | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более  | 2% |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.** |
| **Наименование** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в упаковке, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Мат теплоизоляционный Energoflex® ТP AL 25/1,0-3,5** | **25** | 1,0 | 3,5 | 3,5 | **317,67** |
| **Плита теплоизоляционная Energoflex® ТP AL 25/1,0-1,6** | **25** | 1,0 | 1,6 | 6,4 | **317,67** |

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента демпферная Energoflex® Super 10/0,1-11** | рулон  | **331,03** |
| **Лента Energoflex® ТP 50мм х 50м**  | рулон | **167,67** |

**Прайс-лист от 1 марта 2012 г.**

**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** **stk-ufa@yandex.ru** **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Плиты Energoflоor® Pipelock** |
|   | **Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» с фиксаторами для крепления труб** |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **R25** |
| + 70°С | 0,81м2К/Вт |



|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Шаг укладки | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

**– ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;**

**– ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;**

**– СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;**

**– БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ;**

**– БЫСТРАЯ УКЛАДКА ТРУБ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ;**

**– НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ;**

**– УКЛАДКА ТРУБЫ ПО ПРЯМОЙ И ДИАГОНАЛИ.**

|  |
| --- |
| **Плиты из пенополистирола с фиксаторами для крепления труб** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Толщина, мм** | **Ширина, м** | **Длина, м** | **Количество в упаковке, м2** | **Цена с НДС, руб./м2** |
| **Плита Energofloor® Pipelock 30/1,0-1,0** | 30 | 1 | 1 | 12 | **679,05** |

Упаковываются в картонные коробки размером коробку 1095 х 1040 х 490 мм. Объем упаковки 0,558 м³

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Лента демпферная Energoflex® Super 10/0,1-11** | рулон  | **331,03** |

**Прайс-лист от 1 марта 2012 г.**

**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** **stk-ufa@yandex.ru** **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)